ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ JTL-01

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

JTL-01 – электронная температурная паяльная станция. Станция позволяет регулировать температуру нагрева паяльника от 160 °С до 480 °С. Благодаря температурным датчикам осуществляется контроль за температурой паяльника, расхождение в заданной температуре допустимо в пределах 10%. Гальваническая развязка. Низкое напряжение работы паяльника -24 V, а также электронное переключение защищают станцию и чувствительные компоненты от переходных выбросов сети, иногда вызываемых другими модулями, использующими механические схемы переключения.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Спаивание при правильной температуре очень важно для гарантии качества спая. Если температура слишком низка – спай не получится однородным и качественным. Если температура слишком высока – будет гореть припой, флюс, а также возможны повреждения спаиваемых компонентов. Когда рабочая температура установлена в пределах параметров, подходящих для спаиваемых компонентов можно гарантировать качественный спай.

Наиболее распространенные сплавы для пайки, используемые в промышленной электронике – 60% содержание олова и 40% содержание свинца. Температурный режим работы для припоя с соотношением 60\40 детализирован ниже (эти рекомендации могут быть иными при работе с припоями других соотношений):

- Точка плавления:   215°С

- Нормальная операция:215°С-300°С

- Операция поточной линии: 320°С – 380°С

- Операция удаления припоя для маленького соединения: 315°С

- Операция удаления припоя для большого соединения: 400°С

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наконечник паяльника изготовлен из меди, покрытой железным сплавом. Жало долговечное, многослойное и требует соблюдения нескольких правил эксплуатации:

- всегда храните жало в чистом виде, протирайте перед очередным использованием.

- не оставляйте паяльник включённым на высокую температуру  в течение длительного времени, если вы его не используете.

- никогда не чистите наконечник грубыми абразивными материалами

Если окисная плёнка сформируется на жале – её можно очистить с помощью изопропилового спирта и специальной губки для очистки жал. Сразу после очистки обмакните наконечник в олово,  чтобы предотвратить окисление поверхности.

Рекомендуется чистить наконечник каждые 20 часов работы или раз в неделю при малой интенсивности работы станции.

Не используйте для пайки препараты, содержащие хлорид или кислоту. Используйте только смолу или флюсы на её основе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНЦИИ

Обратите внимание – замена или очистка наконечника должны производится только при выполнении следующих условий:

- паяльник остыл до комнатной температуры

- паяльная станция отключена от сети питания.

После удаления наконечника протрите место его установки, чтобы удалить любую окисную пыль, которая могла сформироваться в процессе работы. Избегайте попадания пыли в глаза! Замените наконечник. Завинтите гайку, закрепляющую наконечник, не слишком её затягивая.  Использовать инструмент (пассатижи) для затягивания гайки не рекомендуется, исключением является случай, если гайка ослабла в процессе работы при нагретом паяльнике. В этом случае аккуратно подтяните её при помощи инструмента, но не затягивайте слишком сильно. Это может привести к повреждению нагревательного элемента.

ОБЩАЯ ОЧИСТКА

Корпус станции можно очистить мягкой тканью, смоченной  небольшим количеством моющего средства. Очистку производить только после того, как станция отключена от сети питания и остыла до комнатной температуры. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители и абразивные чистящие средства, это может повредить корпус паяльной станции.